## Slide 1
Исследование нелинейных свойств
высокотемпературных сверхпроводников YBCO
с помощью локальной методики
Выполнили: Горюнов О.А., Савельев А.С.
Научный руководитель: Пестов Е.Е.

## Slide 2
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Познакомиться с основными свойствами сверхпроводников;
Изучить основные параметры плёнки (YBCO) с помощью ближнепольной СВЧ методики.

## Slide 3
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Slide 4
СВЕРХПРОВОДНИКИ И ИХ СВОЙСТВА
а)
При
Эффект Мейснера-Оксенфельда

## Slide 5
СВЕРХПРОВОДНИКИ ПЕРВОГО РОДА
Зависимость критического поля
от температуры
Кривая намагничивания

## Slide 6
СВЕРХПРОВОДНИКИ ВТОРОГО РОДА
Зависимость критического поля
от температуры
Кривая намагничивания
Смешанное состояние
сверхпроводника
Вихри

## Slide 7
МЕХАНИЗМЫ НЕЛИНЕЙНОСТИ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
Феноменологическая формула:
Нелинейность Гинзбурга-Ландау;
Джозефсоновская нелинейность;
Тепловой механизм нелинейности ;
Вихревая нелинейность.

## Slide 8
СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
СВЧ - генератор
Усилитель
мощности
ФНЧ
Циркулятор
Зонд
Сверхпроводник
Полосовой фильтр
Синхронный усилитель
Компьютер
Терморезистор

## Slide 9
СВЧ зонд
Терморезистор
Сверхпроводящий
образец
Под ним катушка
для нагрева
Конструкция ближнепольного
СВЧ зонда
ВТСП
Зонд
Тефлоновая плёнка
Коаксиальный кабель
Жидкий азот
Столик из поликора

## Slide 10
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Slide 11
ВЫВОДЫ
Познакомились с нелинейной локальной СВЧ методикой и изучили основные свойства сверхпроводников;
По полученным результатам:
  Разброс критической температуры в плёнке YBCO, измеренной с помощью нелинейной ближнепольной СВЧ микроскопии составил величину порядка ;
  Видна неоднородность критического тока в образце;
  Наличие двух пиков нелинейности на температурной зависимости связано, по-видимому, с наличием нескольких сверхпроводящих фаз.

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 13
СВЧ - генератор
Усилитель мощности
Омметр
Lock-In Amlifier (детектор)